SYSTEME D'IMPERMEABILITE - Irtop PluS K Biomass

Conforme au DTU 42.1

Revêtement d’imperméabilité acrylique réticulable aux UV, souple structuré, renforcé en résine siloxane, pour systèmes d’imperméabilité de classes I1 à I4, certifié REDcert²®

Primaire/couche d'impression obligatoire : selon le type et l'état du support, adapter les couches d'impression afin de faciliter l’adhérence, réguler ou consolider les fonds :

- sur supports friables, poudreux ou farinants, ou bruts : StoPrim Grundex (0,2 l/m² à diluer 1/1 au White Spirit) ou StoPrim S (200 g/m² environ)

- sur supports bruts ou décapés ou supports peints ou systèmes d’imperméabilité conservés (après étude préalable) : StoPrim BL (250 à 300 g/m² selon les fonds)

- sur supports sains et bruts : Irtop PluS SC Biomass dilué à 20 % en I1 (200 g/m²), dilué à 50 % en I2/I3 et I4 (100 g/m²)

Traitement des fissures

Rebouchage à l'Irtop 2000, puis, si nécessaire, après séchage, marouflage d'un Sto-Galon B 60 de largeur appropriée, au moyen d'Irtop PluS SC Biomass dilué à 8% d'eau ou marouflage avec Sto-Galon B 30 au moyen d'Irtop PluS SC Biomass dilué à 4% d'eau.

Couche intermédiaire performante universelle (du I2 au I.4)

- En I2 : Irtop PluS SC Biomass dilué à 8% d’eau (250 g/m² environ)

- En I3 : Irtop PluS SC Biomass pur (500 g/m² environ)

- En I4 : Irtop PluS SC Biomass dilué à 8% d’eau + StoArmature B60 (850 g/m² environ)

Finition structurée

Application à la taloche du revêtement Irtop PluS K1.5 Biomass, à base de résine renforcée en siloxane, d’aspect grésé/ taloché mat.

Consommation : 2,1 kg/m² (grain 1,5 mm)

Dilution : le produit doit être appliqué non dilué

Séchage : 5 à 6 heures suivant conditions atmosphériques

Nota : En finition structurée, prévoir la mise en œuvre par panneaux de 12 à 15 m² et n'appliquer Irtop PluS K 1.5 Biomass que sur des fonds plans.

Dans le cas de conditions climatiques difficiles (humidité), possibilité d'utiliser l'option Sto-Additif HE (Hors d'Eau renforcé).

Température minimale du support et de l'air : +5°C

Température maximale du support et de l'air : 35°C selon les DTU et hygrométrie inférieure à 80%.

Offre de teintes

Nuancier StoColor System - édition 2022.

Blanc, offre de teintes restreintes dans le nuancier StoColor System et nuancier StoFaçade, dans le respect des normes françaises.

En cas de teinte soutenue de la couche de finition, conforme aux réglementations en vigueur, sélectionner une teinte approchante pour la couche de fond.

Classification AFNOR NF T 36-005 : Famille II – classe 2b

NF DTU 42.1 : conforme à la classe

- I1 (microfissures < 0.2mm)

- I2 (fissures < 0,5 mm)

- I3 (fissures < 1 mm)

- I4 (fissures < 2 mm)

NF EN 1062-1 : G3.E4 à E5.S3.V2.W3.A2 à A5.C1

ATTESTATION DE CONFORMITE CSTB N°DSSF-20-00690 - Etablie pour l’application du Guide de Préconisation ETICS-PSE Version 2.0

I1 : RAPPORT DE CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU n° EFR-21-003961-B : B-s1,d0

I2 à I4 : RAPPORT DE CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU n° EFR-21-003961-B : C-s1,d0