SYSTEME DECORATIF - Irtop PluS Solo Mat

Conforme au DTU 59.1

Revêtement de finition acrylique réticulable aux UV, lisse souple, renforcé en résine siloxane, monoproduit polyvalent, pour systèmes décoratifs de classe D2 & D3.

Primaire/couche d'impression obligatoire : selon le type et l'état du support, adapter les couches d'impression afin de faciliter l’adhérence, réguler ou consolider les fonds :

- sur supports friables, poudreux ou farinants, ou bruts : StoPrim Grundex (0,2 l/m² à diluer 1/1 au White Spirit) ou StoPrim S (200 g/m² environ)

- sur supports bruts ou décapés ou supports peints ou systèmes d’imperméabilité conservés (après étude préalable) : StoPrim BL (250 à 300 g/m² selon les fonds)

- sur supports sains et bruts : Irtop PluS Solo Mat dilué (200 g/m²)

Finition lisse mat

Application du revêtement Irtop PluS Solo mat souple, de classe D2 & D3 à base de résine acrylique, renforcée en siloxane, en phase aqueuse d’aspect lisse et mat.

Disponible avec la technologie X-Black.

Consommation (selon les fonds)

- En D2 : Irtop PluS Solo Mat (0,450 kg/m² pour les 2 couches)

- 1ère couche diluée à 20 % d’eau

- 2ème couche diluée à 3% d’eau

- En D3 : Irtop PluS Solo Mat pur (400 g/m² environ)

Séchage : 4 à 5 heures suivant conditions atmosphériques

Dans le cas de conditions climatiques difficiles (humidité), possibilité d'utiliser l'option Sto-Additif HE (Hors d'Eau renforcé).

Température minimale du support et de l'air : +5°C

Température maximale du support et de l'air : 35°C selon les DTU et hygrométrie inférieure à 80%.

Offre de teintes

Nuancier StoColor System - édition 2022 y compris celles avec la Technologie X-black.

Blanc, teintable dans le nuancier StoColor System et nuancier StoFaçade, dans le respect des normes françaises.

En cas de teinte soutenue de la couche de finition, conforme aux réglementations en vigueur, sélectionner une teinte approchante pour la couche de fond.

Classification AFNOR NF T 36-005 : Famille I – classe 7b2/10c

NF DTU 59.1 : conforme à la classe D2/D3

NF EN 1062-1 : G3.E3 à E5.S1.V2.W3.A0 à A5.C1

RAPPORT DE CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU n° EFR-21-003961-A : B-s1,d0

ATTESTATION DE CONFORMITE CSTB N° DSSF-20-00690 - Etablie pour l’application du Guide de Préconisation ETICS-PSE Version 2.0