SYSTEME D'IMPERMEABILITE - Irtop PluS Solo Mat

Conforme au DTU 42.1

Revêtement d’imperméabilité acrylique réticulable aux UV, lisse souple, renforcé en siloxane, monoproduit et polyvalent, pour systèmes d’imperméabilité de classe I1 à I4.

Primaire/couche d'impression obligatoire : selon le type et l'état du support, adapter les couches d'impression afin de faciliter l’adhérence, réguler ou consolider les fonds :

- sur supports friables, poudreux ou farinants, ou bruts : StoPrim Grundex (0,2 l/m² à diluer 1/1 au White Spirit) ou StoPrim S (200 g/m² environ)

- sur supports bruts ou décapés ou supports peints ou systèmes d’imperméabilité conservés (après étude préalable) : StoPrim BL (250 à 300 g/m² selon les fonds)

- sur supports sains et bruts : Irtop PluS Solo Mat dilué (200 g/m²)

Traitement ponctuel des fissures par galonnage si nécessaire

Décapage du revêtement existant correspondant à la largeur du galon à poser au droit des fissures existantes et impression des fonds au StoPrim BL.

Rebouchage au mastic fibré souple Irtop 2000. Après séchage, marouflage d'un Sto-Galon B 60 de largeur appropriée au moyen d'Irtop PluS Solo Mat dilué à 6% d'eau ou marouflage avec Sto-Galon B 30 au moyen d'Irtop PluS Solo Mat dilué à 3% d'eau.

Couche intermédiaire performante universelle (du I2 au I.4)

- En I2 : Irtop PluS Solo Mat dilué à 3 % d’eau (250 g/m² environ)

- En I3 : Irtop PluS Solo Mat pur (400 g/m² environ)

- En I4 : Irtop PluS Solo Mat dilué à 6% d’eau + StoArmature B60 (700 g/m² par environ)

Finition lisse mat

Application au rouleau poils moyens du revêtement Irtop PluS Solo Mat semi-épais d’aspect lisse mat, avec résine renforcée en siloxane.

Disponible avec la technologie X-Black.

Consommation (selon les fonds)

- En I1 : Irtop PluS Solo Mat pur (350 g/m² environ)

- En I2 : Irtop PluS Solo Mat dilué à 3 % (250 g/m²)

- En I3/I4 : Irtop PluS Solo Mat pur (400 g/m² environ)

Séchage : 4 à 5 heures suivant conditions atmosphériques

Dans le cas de conditions climatiques difficiles (humidité), possibilité d'utiliser l'option Sto-Additif HE (Hors d'Eau renforcé).

Température minimale du support et de l'air : +5°C

Température maximale du support et de l'air : 35°C selon les DTU et hygrométrie inférieure à 80%.

Offre de teintes

Nuancier StoColor System - édition 2022 y compris celles avec la Technologie X-black.

Blanc, teintable dans le nuancier StoColor System et nuancier StoFaçade, dans le respect des normes françaises.

En cas de teinte soutenue de la couche de finition, conforme aux réglementations en vigueur, sélectionner une teinte approchante pour la couche de fond.

Classification AFNOR NF T 36-005 : Famille I – classe 7b2/10c

NF DTU 42.1 : conforme à la classe D2/D3

NF EN 1062-1 : G3.E3 à E5.S1.V2.W3.A0 à A5.C1

RAPPORT DE CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU n° EFR-21-003961-B : C-s1,d0

ATTESTATION DE CONFORMITE CSTB N° DSSF-20-00690 - Etablie pour l’application du Guide de Préconisation ETICS-PSE Version 2.0