SYSTEME D'IMPERMEABILITE - Irtop PluS Velouté Mat Biomass

Conforme au DTU 42.1

Revêtement d’imperméabilité acrylique réticulable aux UV, souple lisse, renforcé en siloxane, pour systèmes d’imperméabilité de classes I1 à I4, certifié REDcert²®

Primaire/couche d'impression obligatoire : selon le type et l'état du support, adapter les couches d'impression afin de faciliter l’adhérence, réguler ou consolider les fonds :

- sur supports friables, poudreux ou farinants, ou bruts : StoPrim Grundex (0,2 l/m² à diluer 1/1 au White Spirit) ou StoPrim S (200 g/m² environ)

- sur supports bruts ou décapés ou supports peints ou systèmes d’imperméabilité conservés (après étude préalable) : StoPrim BL (250 à 300 g/m² selon les fonds)

- sur supports sains et bruts : Irtop PluS SC Biomass dilué à 20 % en I1 (200 g/m²), dilué à 50 % en I2/I3 et I4 (100 g/m²)

Traitement des fissures

Rebouchage à l'Irtop 2000, puis, si nécessaire, après séchage, marouflage d'un Sto-Galon B 60 de largeur appropriée, au moyen d'Irtop PluS SC Biomass dilué à 8% d'eau ou marouflage avec Sto-Galon B 30 au moyen d'Irtop PluS SC Biomass dilué à 4% d'eau.

Couche intermédiaire performante universelle (du I2 au I.4)

- En I2 : Irtop PluS SC Biomass dilué à 8% d’eau (250 g/m² environ)

- En I3 : Irtop PluS SC Biomass pur (500 g/m² environ)

- En I4 : Irtop PluS SC Biomass dilué à 8% d’eau + StoArmature B60 (850 g/m² environ)

Finition lisse mat

Application au rouleau poils moyens du revêtement souple Irtop PluS Velouté Mat Biomass, à base de résine acrylique renforcée en siloxane d’aspect lisse mat.

Dilution : le produit doit être appliqué non dilué

Consommation : 0,450 kg/m² selon les fonds

Séchage : 4 à 5 heures suivant conditions atmosphériques.

Dans le cas de conditions climatiques difficiles (humidité), possibilité d'utiliser l'option Sto-Additif HE (Hors d'Eau renforcé).

Température minimale du support et de l'air : +5°C

Température maximale du support et de l'air : 35°C selon les DTU et hygrométrie inférieure à 80%.

Offre de teintes

Nuancier StoColor System - édition 2022.

Blanc, offre de teintes restreintes dans le nuancier StoColor System et nuancier StoFaçade, dans le respect des normes françaises.

En cas de teinte soutenue de la couche de finition, conforme aux réglementations en vigueur, sélectionnée une teinte approchante pour la couche de fond.

Classification AFNOR NF T 36-005 : Famille I – classe 7b2/10c

NF DTU 42.1 : conforme à la classe

- I1 (microfissures < 0.2mm)

- I2 (fissures < 0,5 mm)

- I3 (fissures < 1 mm)

- I4 (fissures < 2 mm)

NF EN 1062-1 : G3.E4 à E5.S1.V2.W3.A2 à A5.C1

I1 : RAPPORT DE CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU n° EFR-21-003961-B : B-s1,d0

I2 à I4 : RAPPORT DE CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU n° EFR-21-003961-B : C-s1,d0

Attestation de conformité CSTB n° DSSF-20-00690 - Etablie pour l’application du Guide de Préconisation ETICS-PSE Version 2.0