SYSTEME D'IMPERMEABILITE - Irtop PluS Velouté Mat

Conforme au DTU 42.1

Revêtement d’imperméabilité acrylique réticulable aux UV, lisse souple, renforcé en résine siloxane, pour systèmes d’imperméabilité de classes I1 à I4.

Primaire/couche d'impression obligatoire : selon le type et l'état du support, adapter les couches d'impression afin de faciliter l’adhérence, réguler ou consolider les fonds :

- sur supports friables, poudreux ou farinants, ou bruts : StoPrim Grundex (0,2 l/m² à diluer 1/1 au White Spirit) ou StoPrim S (200 g/m² environ)

- sur supports bruts ou décapés ou supports peints ou systèmes d’imperméabilité conservés (après étude préalable) : StoPrim BL (250 à 300 g/m² selon les fonds)

- sur supports sains et bruts : Irtop PluS SC dilué à 20 % en I1 (200 g/m²), dilué à 50 % en I2/I3 et I4 (100 g/m²)

Traitement des fissures

Rebouchage à l'Irtop 2000, puis, si nécessaire, après séchage, marouflage d'un Sto-Galon B 60 de largeur appropriée, au moyen d'Irtop PluS SC dilué à 8% d'eau ou marouflage avec Sto-Galon B 30 au moyen d'Irtop PluS SC dilué à 4% d'eau.

Couche intermédiaire performante universelle (du I2 au I.4)

- En I2 : Irtop PluS SC dilué à 8% d’eau (250 g/m² environ)

- En I3 : Irtop PluS SC pur (500 g/m² environ)

- En I4 : Irtop PluS SC dilué à 8% d’eau + StoArmature B60 (850 g/m² environ)

Finition lisse mat

Application au rouleau poils moyens du revêtement Irtop PluS Velouté Mat, à base de résine acrylique réticulable aux UV renforcée en siloxane d’aspect lisse mat.

Disponible avec la technologie X-Black.

Dilution : le produit doit être appliqué non dilué

Consommation : 0,450 kg/m² selon les fonds

Séchage : 4 à 5 heures suivant conditions atmosphériques.

Dans le cas de conditions climatiques difficiles (humidité), possibilité d'utiliser l'option Sto-Additif HE (Hors d'Eau renforcé).

Température minimale du support et de l'air : +5°C

Température maximale du support et de l'air : 35°C selon les DTU et hygrométrie inférieure à 80%.

Offre de teintes

Nuancier StoColor System - édition 2022 y compris celles avec la Technologie X-black.

En cas de teinte soutenue de la couche de finition, conforme aux réglementations en vigueur, sélectionner une teinte approchante pour la couche de fond.

- Seau 20 kg : Blanc, teintable dans le nuancier StoColor System et nuancier StoFaçade, dans le respect des normes françaises.

- Seau 7 kg : Blanc, offre de teintes restreinte du nuancier StoColor System, dans le respect des normes françaises

Classification AFNOR NF T 36-005 : Famille I – classe 7b2/10c

NF DTU 42.1 : conforme à la classe

- I1 (microfissures < 0.2mm)

- I2 (fissures < 0,5 mm)

- I3 (fissures < 1 mm)

- I4 (fissures < 2 mm)

NF EN 1062-1 : G3.E4 à E5.S1.V2.W3.A2 à A5.C1

I1 : RAPPORT DE CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU n° EFR-21-003961-B : B-s1,d0

I2 à I4 : RAPPORT DE CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU n° EFR-21-003961-B : C-s1,d0

Attestation de conformité CSTB n° DSSF-20-00690 - Etablie pour l’application du Guide de Préconisation ETICS-PSE Version 2.0