REVETEMENT DECORATIF D3 (RPE) avec technologie Lotus-Effect® en phase aqueuse : StoLotusan K

Enduit grésé ignifugé de façade développé d’après le modèle bionique Lotus-Effect ®. La technologie Lotus-Effect ® se caractérise par sa microstructure de surface et son angle de contact de l’eau de 140°, qui lui donne un effet auto-lavant; sous l’action de la pluie, l’eau emporte avec elle les salissures hors de la façade. Cet enduit bionique très hydrophobe (W3) et très perméable à la vapeur d’eau (V1) protège ainsi naturellement la façade contre les algues et les champignons mais également contre l’encrassement atmosphérique. StoLotusan K s’applique sur tous les supports traditionnels et offre une large palette de teintes, même les plus foncées et soutenues, grâce à la technologie X-black.

Utilisable avec procédés ITE StoTherm, StoRéno et bardage ventilé StoVentec, en D3 et D3 armé.
Application à la taloche d'un enduit d'aspect grésé, à base de résine en phase aqueuse, contenant des granulats de  marbre naturel : StoLotusan K
Impression : sur supports minéraux ou absorbants et en fonction de l’état du support, une couche de fond régulant l’absorption et favorisant l’adhérence est préconisée type StoPrim Micro, StoPlex W, StoPrim Grundex… 

Couche de fond : StoPrim/ StoPrim BL dilué avec 10% d’eau
Dilution : le produit s'applique pur ou alors très légèrement dilué avec un maximum de 2% d'eau.
Consommation : en fonction de la granulométrie choisie :
                           - K 1,0 .......... 1,90 kg/m²
                           - K 1,5 .......... 2,40 kg/m²
                           - K 2,0 .......... 3,20 kg/m²
                           - K 3,0 .......... 4,30 kg/m²
Offre de teintes : toutes les teintes marquées par le symbole Ο avec Y > 30 , en version standard et en version [image: image1.png]


, issues des nuanciers « Nuancier Façade Sto - édition 2019 » et « StoColor System ». 

Classification AFNOR : NF T36-005- Famille II - classe 2b
Classification AFNOR : NF DTU 59.1 : D3
Classification AFNOR : NF EN 1062-1 : G3 E5 S3-4 V1 W3 A0 C0
 Classement au feu : A2-s1,d0
