[image: image1.png]






Octobre 2017 V4

StoTherm Mineral COB Chevillé
(AT 7/15-1607 – Classement Feu A2-s1,d0*)

[image: image2.png]



[image: image3.png]



[image: image4.png]Encadrement et appui F Encadrement et appui G Encadrement et appui H
Sophistication et raffinement  Traditionnel et classique Subtilement mouluré

" —
P o )

—
s

125




[image: image5.png]



[image: image6.png]Productivité, étanchéité
et performance énergétique :
Les accessoires ITE Sto



[image: image7.jpg]


[image: image8.png]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.png]3



[image: image12.png]LATVY
o

4"
)

0
o

o





[image: image13.png]



[image: image14.png]Les Sto-profils d'arrét menuiserie par destination*

Type de fenétre Fenétre en retrait Fenétre au méme nu (en  Fenétre en applique
tunnel) extérieure
Ouverture s2m? 2-10m? s2m? 2-10m? s2m 2-10m?

Epaisseur disolant

<160 mm Pro Perfekt Perfekt Perfekt Perfekt Gamma

<300 mm Pro Perfekt Perfekt Perfekt Gamma Gamma




[image: image15.png]Avis Technique 7/15-1607

Encit sur laine minérale pour constructions 3 ossature en bois

Systéme dsolation .z
memaw eieee . StoTherm Minéral COB
(External Thermal Insulation
‘Composite System
wamesrm e s
Vet SR e
T e

7 0045
PR 35872 bezons Casex
Te ;433 (0082008 20 88
Fax £ 133 (08 2008 1 45
intomer : W st0 £
Ema : sto F@stoen.com

Commission chargée de formuler des Avis Techniques.
(et du 21 mers 2012)
‘Groupe Spécialisé n° 7

———

e o=
CSTB ez amesrman e




[image: image16.jpg]



[image: image17.jpg]



[image: image18.png]Commission chargée

de formuler

des Avis Techniques

et des Documents

Techniques d‘Application

o —
T e kv

Systémes d’isolation thermique extérieure
par enduit sur polystyréne expansé
Cahier des Prescriptions Techniques d’emploi

et de mise en ceuvre

(o document a éé entriné par b Groupe Spécisisn° 7 e 18 octobre 2012
tle 12 dicembee 2012.

1o Note du Groupe Spécislist s 7du 16 juim 2008 sur Futfsstion de polystyrine.
expanas grs ot sur femplos en zomes sismiques -
1 Note du Groupe Spéciaiaé o 7 du 1 it 2010 sur s « surisoleion o

=-Cchiers du CSTB

Contr 305,12 et 2013





[image: image19.png]Avis Technique 7/15-1645

facase ecorarve cemeres. - StOD@CO Profil

Commission chargée de formuler des Avis Techniaues
ka0 23 s 2012





Sommaire

1. Avant-Propos
3

2. Observations générales
4

3. Mise en Œuvre
5
· Démarrage du système 

· Pose et fixation de l’isolant

4. Traitement des points singuliers
 8
5. Application de la couche de base armée StoLevell Uni
12
6.  Produits d’impression
13
7. Enduits de finition 
14
8. Parties enterrées
15
9. Autres points singuliers
16
10. Gamme StoDeco Frame
17   

11. Accessoires de fixations
 18
12. Observations
21
1. Avant-Propos 
L’exécution des travaux d’isolation thermique s’inscrit dans le cadre normatif suivant :
· CPT n° 3729 V2
Système d’isolation thermique extérieure par enduit sur isolant appliqués sur parois de construction à ossature en bois. 

· e-Cahier du CSTB n° 3035 V3 (septembre 2018)

Cahier des prescriptions techniques d’emploi et de mise en œuvre pour système d’isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé.

· e-Cahier du CSTB n° 3714 V2 (février 2017)

Conditions de mise en œuvre de bandes filantes pour protection incendie pour système d’isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé.

· e-Cahier du CSTB n° 3709 V2 (juin 2015)

Principe de mise en œuvre autour des baies pour système d’isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé.

· e-Cahier du CSTB n° 3204 V2 (janvier 2012)

Définition des caractéristiques des treillis en fibres de verre utilisés dans les systèmes d’isolation thermique extérieure par enduit sur isolant.
· DTU 59.1 P1-2 
Spécifications pour la mise en œuvre des revêtements de peinture.
· DTU 31.2 P1 (janvier 2011) et DTU 31.2 P1/A1 (juin 2014)

Cahier des clauses techniques types des maisons et bâtiments à ossature en bois.
· FD DTU 45.3

Bâtiments neufs isolés thermiquement par l’extérieur.
· Arrêté du 31 janvier 1986 
Relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, modifié par les arrêtés du 18 aout 1986 et du 19 décembre 1988.

· Arrêté du 24 mai 2010 - IT 249
Relatif aux dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

· Guide de Recommandations (Avril 2016)
Protection contre l’incendie des façades béton ou maçonnerie revêtues de systèmes d’isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé (ETICS-PSE).

· NF EN 312 relative aux exigences concernant les panneaux de particules. 
· NF EN 636 relative aux contreplaqués.
· NF EN 14279+A1 – Définitions, classification et spécification des Lamibois (LVL)
· Norme NF EN 13501-1 relative au classement « euroclasse ».
· NF EN 13163 et certification ACERMI pour les panneaux isolants.
· NF EN ISO 11600, DTU 44.1 : Produits de calfeutrement.
· NFP 85-570 : Bande de mousse imprégnée.
· Décret n° 2013-1264 (décembre 2013) : Réglementation environnementale.
· ETAG 004 : European Technical Approval Guideline n°4.
2. Observations générales 
Les conditions minimales d’application sont décrites dans le DTU 59.1 P1, le CPT 3035 V3 cependant il est possible d’appliquer la gamme STO Quick Set « QS » pour des températures supérieures à 1°C.

Conformément au cahier 3035 V3 du CSTB, les supports doivent être plans et ne présenter aucune irrégularité importante de surface, ni désaffleurement supérieur à 10 mm sous la règle de 2 m.

Le présent système s’adresse aux parois extérieures de maisons et bâtiments à ossature bois. Seuls les supports neufs sont visés
Les consommations indiquées dans ce descriptif ou dans les fiches techniques STO peuvent varier en fonction de la porosité, de la rugosité du support. Le traitement des points singuliers influe également sur la consommation de la couche de base.

Nous recommandons la prolongation d’une épaisseur supérieure à celle du système d’isolation thermique par l’extérieur, des fixations des éléments solidaires de la façade avant isolation, (descentes eaux pluviales, câble télécom, câble électrique, tuyau de gaz, climatisation, grille de ventilation…)
Teintes
Afin d’uniformiser la teinte d’ensemble, il est recommandé d’utiliser les même lots de fabrication pour l’application sur une même façade. 

Conformément aux réglementations en vigueur, les teintes de coefficient d’absorption du rayonnement solaire supérieur à 0.7 (ce coefficient est de 0.5 pour une altitude supérieure à 1300 m) sont proscrites.

La juxtaposition de deux teintes dont la différence de coefficient d’absorption du rayonnement solaire est supérieure à 0.2 est proscrite sauf en cas de réalisation de joint de fractionnement.

De façon générale, on constate que les revêtements ayant un indice de luminance lumineuse (Y) supérieur à 35 % présentent un coefficient d’absorption du rayonnement solaire inférieur à 0.7, bien qu’il n’existe pas de relation physique entre ces deux valeurs. 
[image: image20.png]


[image: image21.png]



[image: image22.png]



[image: image23.png]



Pour les teintes soutenues, STO propose la technologie X-black (nous consulter).

3. Mise en œuvre du système  
3.1 – Mise en place du rail de départ : profil PVC ou Aluminium Sto-profil de départ S12 ou Sto Profil entoilé PH (a) et PH-K(b)
[image: image24.png]


La hauteur de fixation du sol par rapport à la goutte d’eau du profilé est décrite dans le CPT 3035 V2.
· 15 cm (pour les sols extérieurs finis)

· [image: image25.png]em

1523

\J

Rondelle isolante

Cheville fixée
3 coeur

Conseil de
Colle

Panneau isolants
Enduit de marouflage

Sto—Fibre de verre Standard
Enduit de finition,

(plus couche de peinture,
s nécessaire)
Cheville 3 frapper

Sto-Profil Départ PH-K
Sto-Profil Entoilé PH

== Création d'un joint de

mouvement 8 lo truelle
Sto-Compribande Lento

Finition pour partie
enterrée
Sto-Panneau PS 30 SE

Pente % _ pour parties enterrées

Sto—Fibre de verre
Standard

Sto Flexyl

=k
§S=2
E=

o

Film & picots en tont
que protection mécanique

|




1 cm sur dalle de balcon (pente vers l’extérieur)

· [image: image26.png]


5 cm sur dalle de balcon (pente intérieure – caniveau)

[image: image27.png]


[image: image28.png]



L’ETICS doit permettre un recouvrement d’au moins 3 cm entre la lisse basse et le béton afin de garantir un recouvrement complet des panneaux supports et éviter tout risque de stagnation d’eau en pied des ossatures bois.

Le profil adapté à la largeur de l’isolant, est fixé à la paroi à l’aide de 3 vis adaptées au support par ml ; la première et la dernière fixation étant à 5 cm au maximum des extrémités du rail.

Il est possible de rattraper les inégalités de support avec les cales Sto.

Veillez à laisser un espace de 2 à 3 millimètres entre chaque rail ou utilisez Sto-Cale de Jonction.
3.2 – Mise en place du profilé de couronnement/couvertine
Idem aux profilés précédents. En cas de pente, traitement d’un pignon par exemple, les profilés seront fixés en entuilage afin d’éviter les infiltrations d’eau.

La pose de couvertine est recommandée en partie haute de la toiture ainsi qu'à chaque surface horizontale susceptible de laisser s'infiltrer l'eau derrière le système d'isolation thermique. Toute couvertine défectueuse doit être remplacée. 
3.3 – Pose de l’isolant
3.3.1 – Pose chevillée
Les panneaux en laine de roche Sto-Panneau Mineral 036 Type I (Ecorock, lambda 0.036-ACERMI 10/015/595) ou Sto-Panneau Mineral 038 Type I (Isover TF, lambda 0.038- ACERMI n°11/018/706) ou Sto-Panneau Mineral 038 Type II (431 IESE, lambda 0.038- ACERMI n°04/015/291) sont fixés à l’aide de Sto-Chevilles à visser H 60 et suivant les indications de nos documents techniques.
3.3.2 - La mise en œuvre des panneaux 
Les panneaux doivent être jointifs et posés en « coupe de pierre » avec un décalage minimum entre joints de 200 mm. 

Les panneaux sont harpés dans les angles 

Les joints de plaques doivent être décalés d’au moins 100 mm par rapport aux joints des rails de départ et d’arrêt latéraux.

NB : Aux angles de baies, les panneaux seront découpés en « L » afin d’éviter les joints filants. De part et d’autre du « L » la longueur intérieure en partant de l’angle doit être de 200 mm (e-Cahier du CSTB 3709 V2).
3.4 - Fixation des panneaux (suivant AT 7/15-1607) 

Respecter l’ancrage donné par l’ATE de la cheville.

Chevillage à fleur de l’isolant : 

La tête de la cheville ne doit en aucun cas dépasser de la surface de l’isolant. 

Le nombre de chevilles par panneau est déterminé selon le e-Cahier 3707 du CSTB (méthode simplifiée des règles NV 65) et le e-Cahier 3701 du CSTB.

Les résistances au vent sont indiquées dans le tableau ci-dessous ; le coefficient partiel de sécurité sur la résistance isolant/cheville est égal à 3,3 pour Sto-Panneau Mineral 036 Type I « Ecorock » et 3,0 pour Sto-Panneau Mineral 038 Type II « Isover TF ». 

3.4.1 Chevillage à fleur de l’isolant
	Sto-Panneaux Mineral 036 type I « Ecorock »


	Nombre de chevilles par panneau

	
	4
	6

	Rosace (  ≥ 60 mm
	60 mm ≤ e < 120 mm
	640
	960

	
	e = 120 mm
	805
	1 205

	Rosace  ( ≥ 90 mm
	60 mm ≤ e < 100 mm
	715
	1 075

	
	e = 100 mm
	1 195
	1 795


Résistance de calcul à l’action du vent en dépression, indiquée en Pa (e = épaisseur d’isolant en mm)

	Sto-Panneaux Mineral 038 type I 

« Isover TF »


	Nombre de chevilles par panneau

	
	4
	6

	Rosace (  ≥ 60 mm
	60 mm ≤ e < 100 mm
	890
	1 335

	
	60 mm ≤ e < 120 mm
	1 325
	1 985


Résistance de calcul à l’action du vent en dépression, indiquée en Pa (e = épaisseur d’isolant en mm)

3.4.2 – Plans de chevillages « en plein » pour panneaux « Ecorock », « Isover TF » de 1200 x 600 mm

Après avoir déterminé la densité de chevilles utiles à la fixation des panneaux isolants, ceux-ci seront fixés suivant les plans de fixations suivant.

Les chevilles seront alors disposées  « en plein » : toutes les chevilles sont disposées dans le panneau isolant et son fixées sur les montants d’ossature.
[image: image29.png]



[image: image30.png]Commission chargée
de formuler
des Avis Techniques

Graupo specales [ —
Greupo specalis Sysmes anaton nomae
o cornanes

Systemes d'isolation thermique extérieure
par enduit sur isolant appliqués sur parois
de constructions a ossature en bois

Dispositions communes aux Groupes Spécialisés n° 2 et n° 7

o document 18 sniind o o roupe Spisiss 2107 octobre 204
roupe s 1 710 16 octabrs 014
“emplacs i Cahardu CST8 3729 da dicamrs 2012

=-Cahiers du CSTB E;‘."n“;“t;"“fz “:c‘n’."m“: Roidarne





3.5 – Remplissage des vides éventuels entre les joints
Le remplissage des joints dont l’ouverture ne dépasse pas 10 mm doit être réalisé avec Sto-Mousse Polyuréthane. L’utilisation du produit de collage ou de calage est proscrite pour cette utilisation.

La mousse polyuréthane expansive ne doit pas être utilisée en remplacement d’un mastic.

3.6 – Vérification de la planimétrie

Vérifier la planéité des surfaces collées
Egaliser les inégalités si nécessaire
4. Traitement des points singuliers 

(Avant application de Sto-Fibre de Verre Standard marouflée dans StoLevell Uni sur l’ensemble des façades).

4.1 - Traitement des jonctions de profilés de départ ou latéraux

Un « mouchoir » de renfort découpé dans Sto-Fibre de verre Standard de dimensions 300 mm x 300 mm est placé aux jonctions entre rails. Il est marouflé dans la couche de base Sto-Levell Uni.

Cette jonction peut également être traitée par Sto-Profil à clipser TR posé en chevauchement sur les deux profilés.

Pour les profilés PVC réglables, le renfort d’armature est intégré à la partie avant. 

[image: image31.png]


[image: image32.png]4 vis & rosace par panneau (2 vis par montant)

6 vis & rosace par panneau (3 vis par montant)





[image: image33.png]i

2





4.2 - Traitement des angles de porte, fenêtre…

Dans chaque angle, doit être marouflé un « mouchoir » de renfort en fibre de verre qui peut être :

· soit vendu prédécoupé : Sto-Mouchoir Prédécoupé,
· soit vendu prédécoupé avec retour en tableau : Sto-Mouchoir Prédécoupé avec Retour,

· soit être découpé sur chantier, dans le rouleau de la Sto-Fibre de verre Standard (dimensions 300 x 300 mm).

4.3 – Traitement des appuis de fenêtre 

Afin d’éviter les ponts thermiques, il est recommandé de déposer les éléments débordants tels que les appuis de fenêtre.

L’appui de fenêtre doit être assez large pour remplir son rôle de protection contre les eaux de pluie.
4.3.1 - L’appui de fenêtre assure son rôle de protection contre les eaux de pluie.

Si l’appui existant assure cette fonction après la pose du système, les joints de raccordements sont à étancher avec Sto-Compribande Lento ou Sto-Mastic Acryl.
4.3.2 - L’appui de fenêtre n’assure pas son rôle de protection contre les eaux de pluie.

Si l’appui existant n’assure pas cette fonction après la pose du système, appliquer une tablette aux dimensions adaptées. Les joints de raccordement sont à étancher avec Sto-Compribande Lento ou Sto-Mastic Acryl.
4.3.3 - Création d’une double étanchéité de l’appui avec StoFentra Guard

Pour une étanchéité parfaite, il est recommandé d’appliquer du système StoFentra Guard (= double étanchéité) avant la pose de l’appui de fenêtre. 

Retirer la protection des adhésifs sur les profilés d’angles et les coller sur le support plan (1 et 2). Laisser une partie de la bande d’étanchéité des profilés d’angles en attente afin de coller le profil médian (3) et de la recouvrir par celles-ci.
[image: image34.jpg]


[image: image35.jpg]




4.3.4 - Création de nouveaux appuis avec StoDeco Frame F  
(Classement feu A2-s1,d0)

Après dépose de l’appui existant et après réalisation de la couche de base armée du système, poser un appui ajusté aux dimensions. Si possible prévoir les retours gauches et droits en coupe d’onglet. (Cahier des charges 601R0MX0473).
4.3.4.1 Fixation du StoDeco Frame F
A l’aide d’une taloche crantée 6 x 6 millimètres, appliquer StoDeco Coll sur les deux surfaces à encoller. L’application de la colle s’effectue dans un sens sur la couche de base armée et à la perpendiculaire sur le profil afin d’avoir un encollage croisé. (Collage par plots interdit).

La fixation est complétée par deux fixations mécaniques/mètre.

4.3.4.2 - Impressions StoDéco Appui de fenêtre 

Suivant la finition recherchée appliquer :
· StoPrim ou StoColor S Fin (pour finitions granitées), 

· StoColor Maxicryl ou StoColor Acritex (pour finitions lisses).

4.3.4.3 Finitions pour StoDéco Appui de fenêtre
Appliquer deux couches de StoColor Maxicryl ou StoColor Acritex ou StoColor Lotusan ou StoColor X-black ou Irtop S Velouté Mat.



4.4  - Formation des angles horizontaux avec Sto-Armature goutte d’eau


La protection des arêtes en sous-face de linteaux de fenêtre, par exemple, s’effectue avec Sto-Armature goutte d’eau (comprenant une goutte d’eau et une cornière d'angle en PVC revêtu de Sto-Fibre de Verre). Ce profilé est marouflé dans l'enduit de base du système.

Ce traitement intervient avant l’application de la fibre standard sur l’ensemble de la façade dont le recouvrement sur la fibre du profilé doit être au minimum de 10 cm.

4.5 Formation des angles verticaux avec Sto-Armature d'angle

La protection des arêtes s’effectue avec Sto-Armature d'Angle : cornière d'angle en PVC revêtue de fibre de verre et marouflée dans l'enduit de base du système.
Ce traitement intervient avant l’application de la fibre standard sur l’ensemble de la façade dont le recouvrement sur la fibre du profilé doit être au minimum de 10 cm. 

4.6 Raccordement avec menuiseries ou autres matériaux 

A chaque raccordement d’isolant, coller Sto-Compribande Lento aux dimensions. Serrer les panneaux d’isolant sur la partie à raccorder. Etaler la couche de base jusque sur le joint.
Le traitement du raccord sur menuiserie peut être effectué après la pose de l’isolant par l’application de Sto-Profil d’Arrêt Menuiserie Pro ou Sto-Profil d’Arrêt Menuiserie Perfekt à effet télescopique. Pour les baies en applique extérieure, utilisez  Sto-Profil d’Arrêt Menuiserie Gamma. 


4.7 - Renforcement des zones exposées aux chocs- ETAG 004
Façades exposées aux chocs :

Maroufler Sto-Fibre de blindage dans StoLevell Uni en veillant à ne pas superposer les lés d’armature (pose bord à bord).

Après séchage, ce renfort sera recouvert par la couche de base armée de Sto-Fibre de verre Standard.
L'épaisseur totale de marouflage est de 6 mm minimum.

4.8 - Traitement des coffres de volets roulants
Le traitement des coffres de volets roulants « CVR » doit être conforme aux fiches du e-Cahier 3709 V2 du CSTB.

Dans le cas d’une isolation désolidarisée du CVR, le collage de l’isolant sur l’élément de désolidarisation « ED » doit s’effectuer en plein à la taloche crantée à l’aide de StoColle Dispersion. Le panneau sera positionné au 2/3 sur le support traditionnel et 1/3 sur l’ED.

5. Application de la couche de base armée StoLevell Uni + Sto-Fibre de Verre 

Se reporter au DTA 7/15-1607

Chaque façade sera intégralement traitée (point singuliers compris) par une couche de StoLevell Uni, poudre à base de liant hydraulique à gâcher avec de l’eau, dans laquelle est marouflée, lissée et égalisée Sto-Fibre de Verre Standard.
Les lés de fibre de verre doivent se chevaucher sur 10 cm environ. 

La consommation de la couche de base est d’environ 5 kg/m² minimum.
· L’application s’effectue en deux passes et sans délai d’attente (frais dans frais)

· Application d’une première passe à raison d’environ 3.5 kg/m² de produit en poudre,

· Marouflage de l’armature,

· Application d’une seconde passe à raison d’environ 1,5 kg/m² de produit en poudre, puis lissage

6. Produits d’impression 

Se reporter au DTA 7/15-1607
Couches optionnelles à appliquer préalablement aux finitions décrites dans le chapitre suivant.

  
· StoPrep Miral, liquide prêt à l’emploi à base de silicate de potassium à appliquer préalablement aux finitions :

· StoSil K/R/MP 
· StoMiral K/MP
· StoPrim, liquide prêt à l’emploi à base de liant acrylique à appliquer préalablement aux finitions : 

· Stolit K/R
· Stolit QS K/QS R/QS MP
· Stolotusan K/MP 
· StoSilco K 
· Stosilco QS K/QS R 
7. Enduits de finition au choix 
Se reporter au DTA 7/15-1607

7.1 - Finitions sur partie courante

7.1.1 – Enduits de finition

Plusieurs granulométries sont disponibles suivant la finition choisie (DTA 7/15 -1607 + fiches techniques)

· Enduit organique, à base de résine acrylique Stolit K/R/MP/Effect/Milano et gamme QS. Application d’un enduit d’aspect taloché, ribbé, modelable ou à effets ; à base de résine acrylique en phase aqueuse contenant des granulats de marbre naturel. Produit prêt à l’emploi ou légèrement dilué (2% d’eau). 
- 
Enduit organique à base de résine siloxane : StoSilco K/R/MP et gamme QS.

- 
Enduit à Lotus-Effect, à base de résines micro-siloxanes : StoLotusan K/MP
Les teintes soutenues sont réalisées avec Stolit K X-black. 
Les teintes X-black sont les teintes foncées et soutenues dont l’indice de luminosité est compris entre 10% et 35%. Bénéficiant de la technologie X-black, elles réfléchissent le rayonnement infrarouge du soleil et permettent d’obtenir un coefficient d’absorption solaire < à 0.7, parfaitement en conformité avec la réglementation DTU 59.1 (juin 2013) et e-Cahier 3035 V3 du CSTB.

- Enduit minéral, à base de silicate de potassium : StoSil K/R/MP
- Enduit minéral poudre, à base de ciment et de chaux aérienne, à mélanger avec de l’eau : StoMiral K 1.5/MP


7.1.2 – Possibilité de mise en œuvre d’un complément décoratif optionnel sur enduit RPE. 
· Peinture décorative de finition StoColor Metallic
· Autres Peintures décoratives de finition possibles : StoColor Silco QS, StoColor Silco G, StoColor Badigeon.

L'entreprise doit vérifier que sa police d'assurance décennale couvre bien les travaux avec cette finition complémentaire. En cas de difficultés elle doit se renseigner auprès de la Société Sto pour bénéficier d'une police décennale applicateur spécifique.

7.2 - Arrêt sur soubassement

La rupture du système d'isolation thermique par l'extérieur s'effectuera à 0,15 m au-dessus du sol. La zone ainsi non traitée recevra, après préparation, deux couches de StoColor Jumbosil ou StoColor Silco.

8. Traitement des parties enterrées 
Carnet de détails techniques standards STO

Parties enterrées non profondes (détail technique standard N° W 135-F) 

S’assurer que les supports sont préparés et étanchés conformément aux DTU et règles professionnelles en vigueur (utiliser de préférence des produits d’étanchéité à base hydraulique).
Sur support plan, sec, propre et porteur destiné à recevoir les panneaux d’isolant, appliquer sur environ 50 cm (25 cm en parties enterrées et 25 cm au- dessus du sol), une couche fluide de Sto-Flexyl à raison d'env. 1 kg/m² de produit préparé : (0,500 kg/m² de ciment Portland CPJ 45 ou CPA 55 et 0,500 kg/m² de Sto-Flexyl, dilué avec 10 % d'eau). Coller sur 20 cm en partant du point le plus bas de l’isolant enterré Sto-Fibre de Verre Standard et laisser la fibre en attente de retour sur la face extérieure du  Sto-Panneau Isolant Soubassement 034.
Après séchage, appliquer sur le support à la taloche, une deuxième couche, de Sto-Flexyl mélangé 1 pour 1 avec le ciment à raison de 2,5 kg/m² de produit préparé et rendre la surface rugueuse. 

Réaliser une coupe à 45° avec la machine à découper Sto-Inocut 5000/5300 S des Sto-Panneau Isolant Soubassement 034 (épaisseur de 20 à 300 mm), appliquer en plein sur toute la surface des panneaux Sto-Flexyl préparé à raison de 4 kg/m², puis presser les panneaux, à joints absolument serrés, dans Sto-Flexyl encore frais.


Remonter Sto-Fibre de Verre Standard laissée en attente sur la face extérieure du polystyrène et la maroufler dans Sto-Flexyl. Une protection mécanique devra être mise en place.

Pose d’un profilé de départ à 15 ou 20 cm au-dessus du sol :
Maroufler de Sto-Flexyl  jusqu’à 5 cm au-dessus de Sto-Profil de départ S12 ou Sto Profil PH et PH-K (solution passive) et poser Sto-Compribande en raccordement sous le Profil. 

Pour assurer l’aspect esthétique du soubassement, appliquer les films minces StoColor Silco ou StoColor Silco G ou StoColor Jumbosil.



9. Autres points singuliers

9.1 – Descente d’eaux pluviales

Les conduites sont à enlever avant les travaux d’isolation. Il faut s’assurer que pendant les travaux, les façades ne soient pas mouillées par l’écoulement des eaux de pluie.

9.2 – Profils aluminium Type C12

Mise en œuvre d’un profil aluminium de type C12 formant une goutte d’eau comme protection en tête de système ITE et sous les appuis de fenêtres existants, y compris la mise en place d’un joint d’étanchéité avec le mastic polyuréthane StoSeal F 400 sur le dessus du profilé.

9.3 – Sto-Profil de ventilation
Profil en aluminium à placer entre la toiture et l’isolation pour assurer une ventilation. Elément qui s’intègre dans l’enduit de marouflage du système ITE.

9.4 – Sto-Profil d’arrêt d’enduit

Permet de réaliser un arrêt net entre deux revêtements de finition. Elément qui s’intègre dans l’enduit de marouflage du système ITE.

9.5 – Ancrage d’échafaudage

Utiliser Sto-Bouchon d’ancrage en mousse imprégnée, pour combler les trous d’ancrage d’échafaudage laissés dans les façades isolées et enduites. 

10. Gamme StoDeco Frame 
Cahier des Charges 601R0MX0473 (A2-s1,d0)
StoDeco Frame est un ensemble d’encadrements et d’appuis de fenêtres qui optimise l’esthétique d’une façade réalisée en ITE.

La mise en œuvre des profils doit suivre les indications de mise en œuvre du cahier des charges « StoDeco Profil ».



11. Accessoires de Fixation : Gamme StoFix

	
	
	
	
	
	




StoFix Zyrillo 
(Pour la fixation, sans pont thermique, de lampadaires, descentes d’eaux pluviales, panneaux, arrêts de volets).

· Cylindre en mousse Polystyrène expansé,

· Isolant  PSE ou Laine de Roche d’épaisseur > 80 mm,

· Mise en œuvre avant application de l’enduit mince sur isolant.

StoFix Spirale 
(Pour la fixation de charges légères  panneaux, boîtes à lettres, lampes, etc…).

· Cheville plastique + rondelle d’étanchéité,

· Pour isolant PSE ou Laine de Roche d’épaisseur > 60 mm, 
· Mise en œuvre après application et séchage du système.

StoFix Rondelle 
(Pour fixation de rails de guidage de stores, panneaux légers).

· Rondelle en polypropylène,

· Pour isolant PSE ou Laine de Roche d’épaisseur > 10 mm,

· Mise en œuvre avant l’application de l’enduit mince sur isolant.

StoFix Quader HD Maxi 
(Cale d’appui pour la fixation de bannes, avant-toits….).

· Cale en mousse polyuréthane imputrescible,

· Pour isolant PSE ou Laine de Roche d’épaisseur comprise entre 60 et 300 mm,

· Mise en œuvre avant l’application de l’enduit mince sur isolant.

StoFix Eldoline 
(Boîtiers électriques en encastrer). 
· Boitier plastique 

· Adapté pour toutes les épaisseurs d’isolant à partir de 80 mm. 

· collé après fraisage dans l’isolant 


Gonds et accessoires de volets 

· Sto-Gond à visser avec filetage  M10 (Adaptateur pour gond M14/M16),

· Sto-Arrêt de volet noir en PVC,
· Sto-Arrêt/Butée métal laqué noir,
· Sto-Gabarit de perçage (diamètre de perçage 8,5 mm).

12. OBSERVATIONS  

Rappel important  !!!!

L'entreprise qui réalise les travaux a l'obligation impérative de respecter la règlementation Incendie applicable au bâtiment  sur lequel elle intervient. Il lui appartient donc d'obtenir auprès de la Maîtrise d'ouvrage et la Maîtrise d'œuvre les critères spécifiques au bâtiment concerné  permettant de définir ses exigences propres vis à vis de la règlementation incendie en vigueur au moment des travaux.

Documents utiles :



Caractéristiques :





Le système StoTherm Mineral COB Chevillé est un système d’isolation thermique extérieure constitué d’un sous- enduit mince à base de liant hydraulique armé d’un treillis de fibre de verre appliqué sur des panneaux en laine de roche chevillés aux panneaux support


Le sous-enduit mince « Stolevell Uni » est obtenu à partir d’une poudre mélangée à de l’eau








Ossature Bois





Panneau support





Sto-Panneau Mineral Type I





Sto-Fibre de Verre Standard





StoLevell Uni





Primaire





Finition





*Suivant Finition





La valeur Y est indiquée sous chaque teinte du nuancier Façade Sto.


(ex :    77)





a





b





Sto-Profil à Clipser TR





Système StoFentra Guard





3





2





1





Plan de coupe d’un 


StoDéco Appui de  fenêtre





Perfekt





Gamma





Pro





K = finition Talochée, R= finition Ribbée, MP = finition Modelable





Détail technique�N° W 135-F





3





2





1





4








1 | Descriptif-type StoTherm Mineral COB Chevillé (ne faisant référence à aucun projet précis). Ce document n’est qu’indicatif et ne peut se substituer à l’Agrément Technique Européen et Document Technique d’Application (AT 7/15-1607)

