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[bookmark: TAB_SOLUTION_IMAGES]Avant toute mise en œuvre d’un système de ravalement décoratif, il est essentiel d’évaluer l’état du support afin d’identifier les pathologies susceptibles d’altérer la performance du revêtement. Parmi les défauts courants figurent : les décollements de revêtements, les fissures, les remontées capillaires, les contaminations biologiques (mousses, algues), les défauts d’évacuation des eaux pluviales, ainsi que les supports farinants ou non cohésifs. Ces désordres doivent être traités conformément aux règles de l’art pour garantir l’adhérence et la durabilité du système.

Sur ouvrage en béton, la préparation implique l’élimination mécanique des parties dégradées, le dégagement et la protection des armatures apparentes, ainsi que l’humidification du support sans ruissellement. En cas de corrosion, un sablage au degré SA 2½ est recommandé, suivi immédiatement de l’application d’un passivant tel que StoCrete TK en deux couches, une barbotine cimentaire contenant des adjuvants, destinée à protéger l’acier contre la corrosion. La consommation est estimée entre 150 et 200 g/ml pour un acier de 12 mm de diamètre. Les arêtes doivent rester franches pour éviter les fissurations périphériques.

Le support, quel que soit son matériau (béton, brique, maçonnerie creuse), doit être propre, sain, sec (< 5 % d’humidité), cohésif et exempt de substances séparatrices. Un nettoyage haute pression est réalisé, suivi d’un traitement décontaminant avec Sto-Décontaminant concentré. Les fissures sont traitées selon leur nature. Les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales sont vérifiés et remis en conformité. Les angles sont renforcés par des armatures spécifiques Sto.

Il est impératif de noter que la présence de lézardes (fissures > 2 mm) peut révéler un désordre structurel. Dans ce cas, un diagnostic par un bureau d’études spécialisé est requis. Aucune finition ou solution ne doit être appliquée sur un support présentant ce type de défaut sans traitement préalable par une entreprise qualifiée.

La responsabilité du façadier est engagée s’il accepte un support non conforme.


D3 ARME
StoArmat Classic Plus G

Le système repose sur une couche de base armée composée de StoArmat Classic Plus G, pâte ignifugée sans ciment ou StoArmat Classic HD (en hiver uniquement) bicomposant en pâte avec Hybrid Drying Technology, dans laquelle est marouflée une armature en fibre de verre standard. L’épaisseur minimale est de 2,5 mm avec une consommation d’environ 4 kg/m².

Application d’un primaire si besoin avant la couche de sous-enduit :
· StoPrim S : fixateur pour supports bruts ou farinants.
· StoPrim : couche de fond pigmentée pour réguler les fonds et améliorer l’accrochage.

La finition est réalisée avec un enduit décoratif D3 (RPE). Il est appliqué à la taloche, pur ou très légèrement dilué (max. 2% d’eau). Les teintes soutenues sont disponibles avec la technologie X-Black.

Finitions organiques :
· Ispolit – Acrylique – Résistant aux intempéries, très perméable à la vapeur d’eau
· Stolit® K/R/MP - Acrylique - Très souple, bonne résistance aux chocs, perméable à la vapeur d'eau
· Stolit Milano® - Acrylique - modelable, Ultra-fin, permet des effets décoratifs personnalisés
· Silkolit – Acrylique renforcé en siloxane – Résistant aux intempéries, très perméable à la vapeur d’eau
· StoSilco® K/R/MP – Siloxane - Très bonne résistance aux intempéries, autonettoyant
· StoSilco Blue K/MP – Siloxane sans protection biocide du film – Faible tendance à la salissure 
· StoLotusan® K/MP - Siloxane avec Lotus-Effect - Effet perlant, autonettoyant, très résistant aux salissures

Présence de végétation importante 
En présence d’une végétation importante, d’une forêt, ou pour une application dans une zone régulièrement humide nous conseillons l’application d’une couche de peinture additionnelle StoColor Lotusan ou en StoColor Silco, en plus d’un contrat d’entretien régulier.

Finitions à deux composants lisse
· StoNivellit + StoColor (aux choix dans la gamme extérieure)

Peintures optionnelles – ces peintures sont optionnelles
· StoColor Silco : siloxane, aspect mat
· [bookmark: _Hlk209710442]StoColor Jumbosil : acrylique + siloxane, aspect mat
· StoColor Dryonic : acrylique à diluer, aspect mat
· StoColor Dryonic S: acrylique à diluer, pour teinte vive, aspect mat
· StoColor Dryonic M : acrylique à diluer, aspect mat (ne doit pas être appliquée sur des surfaces ayant reçu un produit d’impression)

L’arrêt du revêtement sur le soubassement se fera à la coupure de capillarité ou à 25 cm au-dessus du sol. La zone non traitée recevra une couche de StoLevell SW Plus, feutré à l’éponge puis deux couches de peinture de type D2, telles que StoColor Jumbosil ou StoColor Silco, après préparation. 

Aux angles verticaux du bâtiment, les arêtes seront protégées par des cornières Sto-Armature d’angle en PVC revêtues de fibre de verre, marouflées dans le sous-enduit avec un recouvrement de 10 cm sur l’armature. 

Pour les angles horizontaux, notamment en sous-face de linteaux, une Sto-Armature goutte d’eau sera mise en œuvre, également marouflée dans le sous-enduit, assurant une finition propre et une protection contre les infiltrations.


Protection des appuis de fenêtres

Il convient de prévoir, dans le cadre, la mise en œuvre d’une protection adaptée des éléments horizontaux exposés (garde-corps, appuis, acrotères, etc.), par exemple sous forme de couvertines.
Concernant les appuis de fenêtres, ceux-ci doivent présenter une largeur et une pente suffisante pour assurer l’évacuation des eaux pluviales.

Traitement par tablette métallique :
· Une tablette métallique adaptée, de dimensions suffisantes pour garantir la fonction de rejet d’eau. Les joints de raccordement seront également étanchés avec les produits précités.

Traitement remise en peinture :
· Si l’appui existant reste fonctionnel après la mise en œuvre du système, celui-ci doit être traiter avec le Sto-Acrydal.


Eléments métalliques

Préparation du support :
Vérifier la solidité des éléments (jonctions entre les différents éléments, l'ancrage) et l’adhérence de l’ancien revêtement. Éliminer les zones corrodées, la calamine, ainsi que les peintures cloquées ou non adhérentes par des moyens adaptés (grattage, brossage, sablage, grenaillage, etc.). Nettoyer soigneusement, lessiver, puis rincer à l’eau claire. Dépoussiérer. Remplacer les éléments trop dégradés si leur état ne permet pas une réparation durable.

Système de peinture recommandé :
· Primaire : StoPrim TS – primaire anticorrosion mono-composant à base de résine alkyde, application pure.
Consommation : 0,08 à 0,10 L/m² par couche.
· Finition : StoCorr Metallac – laque satinée épaisse en phase solvantée avec protection anticorrosion, conforme à la norme EN 13300.
Application en deux couches.
Consommation : 0,11 à 0,13 L/m² par couche.
Application : brosse, rouleau ou projection airless.

Remarques :
· Ne convient pas à la mise en œuvre sur portes ou fenêtres (risque de tack résiduel), utiliser le StoPremium Lac
· Respecter les prescriptions du DTU 59.1 pour les travaux de peinture en bâtiment.
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Batir en responsable.




