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[bookmark: TAB_SOLUTION_IMAGES]Avant toute mise en œuvre d’un système de ravalement décoratif, il est essentiel d’évaluer l’état du support afin d’identifier les pathologies susceptibles d’altérer la performance du revêtement. Parmi les défauts courants figurent : les décollements de revêtements, les fissures, les remontées capillaires, les contaminations biologiques (mousses, algues), les défauts d’évacuation des eaux pluviales, ainsi que les supports farinants ou non cohésifs. Ces désordres doivent être traités conformément aux règles de l’art pour garantir l’adhérence et la durabilité du système.

Sur ouvrage en béton, la préparation implique l’élimination mécanique des parties dégradées, le dégagement et la protection des armatures apparentes, ainsi que l’humidification du support sans ruissellement. En cas de corrosion, un sablage au degré SA 2½ est recommandé, suivi immédiatement de l’application d’un passivant tel que StoCrete TK en deux couches, une barbotine cimentaire contenant des adjuvants, destinée à protéger l’acier contre la corrosion. La consommation est estimée entre 150 et 200 g/ml pour un acier de 12 mm de diamètre. Les arêtes doivent rester franches pour éviter les fissurations périphériques.

Le support, quel que soit son matériau (béton, brique, maçonnerie creuse), doit être propre, sain, sec (< 5 % d’humidité), cohésif et exempt de substances séparatrices. Un nettoyage haute pression est réalisé, suivi d’un traitement décontaminant avec Sto-Décontaminant concentré. Les fissures sont traitées selon leur nature. Les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales sont vérifiés et remis en conformité. Les angles sont renforcés par des armatures spécifiques Sto.

Il est impératif de noter que la présence de lézardes (fissures > 2 mm) peut révéler un désordre structurel. Dans ce cas, un diagnostic par un bureau d’études spécialisé est requis. Aucune finition ou solution ne doit être appliquée sur un support présentant ce type de défaut sans traitement préalable par une entreprise qualifiée.

La responsabilité du façadier est engagée s’il accepte un support non conforme.


D3 MINERAL ARME
StoLevell Uni – Duo – Duo Plus – Neo AimS – Novo – Reno

Le système repose sur une couche de base armée composée d’un sous-enduit hydraulique, dans laquelle est marouflée une armature en fibre de verre standard. 

Le redressage du support est réalisé à l’aide du mortier hydraulique fibré StoLevell Uni, Duo, Duo Plus, Neo AimS, Novo ou Réno, appliqué sur l’ensemble des surfaces à traiter. Ce mortier est mis en œuvre manuellement ou mécaniquement sur un support brut, sain et préalablement humidifié. Une armature en fibre de verre StoFibre de Verre Standard est marouflée entre deux passes d’enduit, avec un recouvrement des lés de 5 à 10 cm, afin d’améliorer la résistance à la traction et la durabilité du système. Le sous-enduit hydraulique peut être appliqué en épaisseur de 4 à 15 mm par passe selon le sous-enduit appliqué, et convient aussi bien pour des réparations ponctuelles que pour un enduisage complet. Le mortier est lissé à la taloche pour obtenir une surface régulière. 

Sous-enduits Sto

Redressage minéral armé : StoLevell Uni + StoFibre de Verre Standard
Appliquer sur le support minéral une couche totalement couvrante de StoLevell Uni.
Y maroufler Sto-Fibre de Verre Standard, puis lisser pour égaliser. L'incorporation de cette armature entre deux passes d'enduit apporte à celui-ci une meilleure résistance à la traction et donc une meilleure tenue dans le temps.
StoLevell Uni s'applique de 3 à 5 mm d'épaisseur par passe, manuellement ou à la machine sur un support (ou une maçonnerie) brut(e) et sain(e) préalablement humidifié(e). 
StoLevell Uni s'utilise aussi bien pour des réparations ponctuelles que pour l'enduisage général des murs. Le mortier est lissé à la taloche.
Consommation de produit en poudre : en fonction du support 4 à 8 kg/m².
Gâchage du mortier : 1 sac de 25 kg de StoLevell Uni doit être gâché avec environ 5,5 à 6,30 litres d'eau.

Redressage minéral armé : StoLevell Duo + StoFibre de Verre Standard 
Appliquer sur la totalité du support minéral, un enduit de redressage StoLevell Duo, à base de liant minéral, sous forme de poudre, à gâcher avec de l’eau. 
Y maroufler Sto-Fibre de Verre Standard, puis lisser pour égaliser. L'incorporation de cette armature entre deux passes d'enduit apporte à celui-ci une meilleure résistance à la traction et donc une meilleure tenue dans le temps.
Consommation de produit en poudre : en fonction du support, 4,5 à 6 kg/m².
Gâchage du mortier : 1 sac de 25 kg de StoLevell Duo doit être gâché avec environ 5,50 litres d'eau à l'aide d'un malaxeur (soit 24 % en poids d'eau).

Redressage minéral armé : StoLevell Duo Plus + StoFibre de Verre Standard 
Appliquer sur la totalité du support minéral, un enduit de redressage StoLevell Duo Plus, à base de liant minéral, sous forme de poudre, à gâcher avec de l’eau. 
Y maroufler Sto-Fibre de Verre Standard, puis lisser pour égaliser. L'incorporation de cette armature entre deux passes d'enduit apporte à celui-ci une meilleure résistance à la traction et donc une meilleure tenue dans le temps. 
Consommation : en fonction du support, 2 à 4 kg/m². 
Gâchage du mortier : 1 sac de 25 kg de StoLevell Duo Plus doit être gâché avec environ 5,50 litres d'eau à l'aide d'un malaxeur (soit 24 % en poids d'eau).

Redressage minéral armé : StoLevell Neo AimS + StoFibre de Verre Standard 
Appliquer sur la totalité du support minéral, un enduit de redressage StoLevell Neo AimS, à base de liant minéral sans ciment, sous forme de poudre, à gâcher avec de l’eau. 
Y maroufler Sto-Fibre de Verre Standard, puis lisser pour égaliser. L'incorporation de cette armature entre deux passes d'enduit apporte à celui-ci une meilleure résistance à la traction et donc une meilleure tenue dans le temps. 
Consommation : en fonction du support, environ 4 kg/m². 
Gâchage du mortier : 1 sac de 25 kg de StoLevell Neo AimS doit être gâché avec environ 6,7 litres d'eau à l'aide d'un malaxeur.

Redressage minéral armé : StoLevell Novo + StoFibre de verre standard
Application manuelle en 2 passes sans délai d’attente entre passes (frais dans frais) du StoLevell Novo :
Application d’une première passe à raison d’environ 3 kg/m² de produit en poudre à la taloche.
Y maroufler Sto-Fibre de Verre Standard, puis lisser à la lame à enduire pour égaliser sans recharge. L'incorporation de cette armature entre deux passes d'enduit apporte à celui-ci une meilleure résistance à la traction et donc une meilleure tenue dans le temps.
Sto-Fibre de Verre Standard devra être totalement recouverte et positionnée dans le tiers supérieur de l’enduit de base. Le recouvrement aux joints sera de 10 cm.
Application d’une seconde passe à raison d’environ 2 kg/m² de produit en poudre puis lissage.
Délai d’attente avant nouvelle intervention au moins 24 heures en fonction des conditions climatiques.
Epaisseur de la couche de base à l’état sec : 5 mm

Redressage minéral armé : StoLevell Réno + StoFibre de Verre Standard 
Mettre en œuvre sur l'ensemble du support le mortier hydraulique fibré : StoLevell Réno.
Maroufler dedans une armature de fibre de verre avec un recouvrement des lés de 5 à 10 cm. L'incorporation de cette armature entre deux passes d'enduit apporte à celui-ci une meilleure résistance à la traction et donc une meilleure tenue dans le temps.
StoLevell Réno s'applique de 4 à 15 mm d'épaisseur par passe, manuellement ou à la machine sur un support (ou une maçonnerie) brut(e) et sain(e) préalablement humidifié(e). 
StoLevell Réno s'utilise aussi bien pour des réparations ponctuelles que pour l'enduisage général des murs. Le mortier est lissé à la taloche.
Gâchage du mortier : 1 sac de 25 kg de StoLevell Réno doit être gâché avec 5,5 litres d'eau propre. 
Consommation : 1,2 kg/m² par mm d'épaisseur.


Avant l’application de l’enduit de finition, il est recommandé d’appliquer une couche de primaire adaptée, particulièrement en période froide ou humide.
· Pour les finitions organiques : Application d’une couche de primaire Sto-Prim, primaire pigmenté à base de résine acrylique en phase aqueuse. Ce produit permet de réguler l’absorption du support et d’optimiser l’adhérence de la finition. Il peut être dilué jusqu’à 10 % d’eau et sa teinte doit être choisie en cohérence avec celle de l’enduit final.

· Pour les finitions minérales : Application d’une couche de fond pigmentée et chargée à base de silicate de potassium améliorée de liant acrylique, StoPrep Miral, pour améliorer l’accrochage des enduits minéraux. Ce produit offre un très bon pouvoir couvrant et garnissant. Il peut être dilué jusqu’à 10 % d’eau et sa teinte doit être choisie en cohérence avec celle de l’enduit final.

La finition est réalisée avec un enduit décoratif RPE ou RME. Il est appliqué à la taloche, pur ou très légèrement dilué (max. 2% d’eau). Les teintes soutenues sont disponibles avec la technologie X-Black.

Finitions organiques :
· Ispolit – Acrylique – Résistant aux intempéries, très perméable à la vapeur d’eau
· Stolit® K/R/MP - Acrylique - Très souple, bonne résistance aux chocs, perméable à la vapeur d'eau
· Stolit Milano® - Acrylique - modelable, Ultra-fin, permet des effets décoratifs personnalisés
· Silkolit – Acrylique renforcé en siloxane – Résistant aux intempéries, très perméable à la vapeur d’eau
· StoSilco® K/R/MP – Siloxane - Très bonne résistance aux intempéries, autonettoyant
· StoSilco Blue K/MP – Siloxane sans protection biocide du film – Faible tendance à la salissure 
· StoLotusan® K/MP - Siloxane avec Lotus-Effect - Effet perlant, autonettoyant, très résistant aux salissures

Présence de végétation importante 
En présence d’une végétation importante, d’une forêt, ou pour une application dans une zone régulièrement humide nous conseillons l’application d’une couche de peinture additionnelle StoColor Lotusan ou en StoColor Silco, en plus d’un contrat d’entretien régulier.

Finitions minérales :
· StoSil® K/R/MP – Silicaté prêt à l’emploi - Très perméable à la vapeur d'eau, minéral, aspect traditionnel
· StoMiral K/MP - Minéral hydraulique - Bonne résistance aux intempéries, esthétique patrimoniale (ABF) Chaux aérienne, Aspect mat, très respirant, 

Présence de végétation importante 
En présence d’une végétation importante à proximité de la finition, ou pour une application dans une zone régulièrement humide nous conseillons l’application d’une couche de peinture additionnelle StoColor Solical, en plus de prévoir un contrat d’entretien régulier (au moins tous les 3 à 5 ans).

Finitions à deux composants lisse
· StoNivellit + StoColor (aux choix dans la gamme extérieure)

Peintures optionnelles – ces peintures sont optionnelles
· StoColor Silco : siloxane, aspect mat
· [bookmark: _Hlk209710442]StoColor Jumbosil : acrylique + siloxane, aspect mat
· StoColor Dryonic : acrylique à diluer, aspect mat
· StoColor Dryonic S: acrylique à diluer, pour teinte vive, aspect mat
· StoColor Dryonic M : acrylique à diluer, aspect mat (ne doit pas être appliquée sur des surfaces ayant reçu un produit d’impression)

L’arrêt du revêtement sur le soubassement se fera à la coupure de capillarité ou à 25 cm au-dessus du sol. La zone non traitée recevra une couche de StoLevell SW Plus, feutré à l’éponge puis deux couches de peinture de type D2, telles que StoColor Jumbosil ou StoColor Silco, après préparation. 

Aux angles verticaux du bâtiment, les arêtes seront protégées par des cornières Sto-Armature d’angle en PVC revêtues de fibre de verre, marouflées dans le sous-enduit avec un recouvrement de 10 cm sur l’armature. 

Pour les angles horizontaux, notamment en sous-face de linteaux, une Sto-Armature goutte d’eau sera mise en œuvre, également marouflée dans le sous-enduit, assurant une finition propre et une protection contre les infiltrations.

Nota : Mur de soutènement

La pérennité des revêtements appliqués sur le mur de soutènement est conditionnée par la mise en œuvre conforme et efficace des dispositifs de drainage et d’étanchéité situés en amont.
Il est impératif de prévoir et de réaliser des travaux adaptés d’étanchéité et de gestion des eaux (drainage, évacuation des eaux pluviales, protection des parois enterrées, etc.), afin de prévenir toute infiltration.
L’absence de traitement approprié pourrait entraîner des désordres tels que dégradations des revêtements, efflorescences, fissurations ou altération structurelle du mur. La responsabilité de la bonne gestion des eaux en amont conditionne donc la durabilité de l’ouvrage.

Protection des appuis de fenêtres

Il convient de prévoir, dans le cadre, la mise en œuvre d’une protection adaptée des éléments horizontaux exposés (garde-corps, appuis, acrotères, etc.), par exemple sous forme de couvertines.
Concernant les appuis de fenêtres, ceux-ci doivent présenter une largeur et une pente suffisante pour assurer l’évacuation des eaux pluviales.

Traitement par tablette métallique :
· Une tablette métallique adaptée, de dimensions suffisantes pour garantir la fonction de rejet d’eau. Les joints de raccordement seront également étanchés avec les produits précités.

Traitement remise en peinture :
· Si l’appui existant reste fonctionnel après la mise en œuvre du système, celui-ci doit être traiter avec le Sto-Acrydal.

Eléments métalliques

Préparation du support :
Vérifier la solidité des éléments (jonctions entre les différents éléments, l'ancrage) et l’adhérence de l’ancien revêtement. Éliminer les zones corrodées, la calamine, ainsi que les peintures cloquées ou non adhérentes par des moyens adaptés (grattage, brossage, sablage, grenaillage, etc.). Nettoyer soigneusement, lessiver, puis rincer à l’eau claire. Dépoussiérer. Remplacer les éléments trop dégradés si leur état ne permet pas une réparation durable.
Système de peinture recommandé :
· Primaire : StoPrim TS – primaire anticorrosion mono-composant à base de résine alkyde, application pure.
Consommation : 0,08 à 0,10 L/m² par couche.
· Finition : StoCorr Metallac – laque satinée épaisse en phase solvantée avec protection anticorrosion, conforme à la norme EN 13300.
Application en deux couches.
Consommation : 0,11 à 0,13 L/m² par couche.
Application : brosse, rouleau ou projection airless.

Remarques :
· Ne convient pas à la mise en œuvre sur portes ou fenêtres (risque de tack résiduel), utiliser le StoPremium Lac
· Respecter les prescriptions du DTU 59.1 pour les travaux de peinture en bâtiment.
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Batir en responsable.




